Cura Advanced - Retraction / Retracción

Retraction	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Speed / Velocidad (mm/s)	60	60	60
Distance / Distancia (mm)	5	5	8

Speed / Velocidad: Velocidad a la que realiza la retracción. Este parámetro tiene un amplio margen de trabajo, por defecto trae 40 mm/s que es una velocidad a la que funciona bien, se puede aumentar la velocidad mucho mas, pero una velocidad muy elevada puede mellar el filamento y estropear la impresión.

Distance / Distancia: Indica la cantidad de filamento que va a retraer. Por defecto trae 4.5 mm que es un valor que funciona bien.